Company GoodFill LTD

SUITE 3.15, ONE FETTER LANE

LONDON

UNITED KINGDOM

EC4A 1BR

E-mail: goodfil@london.com

Технические требования к фильтрам очистки воздуха

AG 900

Воздушные фильтры АG 900 соответствуют техническим требованиям и характеристикам, утвержденным нормативной документацией компании-производителя и требованиями, по качеству и внешнему виду.

Применяемость и габаритные размеры соответствуют каталогу «GOODWILL».

Фильтровальная бумага применяемая при изготовлении фильтров имеет технические характеристики по плотности -  не менее 130 гр/м2.

Воздухопроницаемость  - не менее 450 л/м2.

Средний коэффициент пропуска пыли  - не более, % - 1,00

Начальное сопротивление воздуха фильтра при нормальном расходе воздуха (246 м3/ч), кПа -  не более 2,50

Сопротивление воздуха фильтра после 1,5 часа работы, кПа, при запыленности воздуха 0,4 г/м3 -  не более 4,90

Полиуретан синего цвета с твердостью по Шору 16-19.

В конструкции фильтра внутренний металический каркас. Используется сетка типа PVS (цельнометаллическая просечно вытяжная), толщина 0,5 мм.