Company GoodFill LTD

SUITE 3.15, ONE FETTER LANE

LONDON

UNITED KINGDOM

EC4A 1BR

E-mail: goodfil@london.com

Технические требования к фильтрам очистки воздуха

AG 915/1

Воздушные фильтры АG 915/1 соответствуют техническим требованиям и характеристикам, утвержденным   нормативам документацией компании-производителя и требованиями, установленными Клиентом по качеству и внешнему виду.

Применяемость и габаритные размеры соответствуют каталогу «GOODWILL».

Фильтровальная бумага применяемая при изготовлении фильтров должна иметь технические характеристики по плотности не менее 130 гр/м2.

Воздухопроницаемость не менее 450 л/м2.

Средний коэффициент пропуска пыли не более, % - 1,00

Начальное сопротивление воздуха фильтра при нормальном расходе воздуха (246 м3/ч), кПа не более 2,50

Сопротивление воздуха фильтра после 1,5 часа работы, кПа, при запыленности воздуха 0,4 г/м3 не более 4,90

Полиуретан синего цвета с твердостью по Шору 16-19.

Заливка полиуретаном должна быть ровной не избыточной. Обрезка полиуретана так же должна быть ровной без облоя.

Наличие в конструкции фильтра, внутреннего металлического каркаса  обеспечивает работу фильтра, согласно вышеприведенным данным.

Фильтры могут быть произведены в 2-х вариантах с внешним каркасом и без внешнего каркаса, на технические характеристики фильтров данное конструктивное изменение не влияет.

Используется сетка типа PVC (цельнометаллическая просечно вытяжная), толщина 0,5 мм.