**Grade and Specification**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Weight** | | **Permeability  (sec)** | **Burst Strength** | | **Thickness(mm)** | | | **Pore Size** | | **MFP  (PMI)** |
| **Impr.** | **Cure** | **Impr.** | **Cure** | **Plain** | **Corr.** | **Pla.(n)** | **Max** | **Mean** |
| JAF-101 | 125 | 117 | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 0.50 | 0.75 | 0.52 | 105 | 95 | 40 |
| JAF-105 | 130 | 122 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 0.55 | 0.75 | 0.59 | 100 | 90 | 40 |
| JAF-156 | 120 | 113 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 0.45 | 0.70 | 0.50 | 100 | 90 | 36 |
| JAF-201 | 130 | 122 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 0.50 | 0.75 | 0.55 | 100 | 90 | 38 |
| JAF-201/DH | 150 | 140 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 0.58 | 0.83 | 0.63 | 85 | 75 | 32 |
| JAF-202/DH | 145 | 135 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 0.58 | 0.83 | 0.63 | 85 | 75 | 32 |
| JAF-205 | 135 | 125 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 0.50 | 0.75 | 0.53 | 90 | 80 | 34 |
| JAF-2056 | 113 | 106 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 0.35 | 0.55 | 0.37 | 57 | 50 | 20 |
| JAF-214 | 200 | 185 | 1.4 | 1.0 | 2.5 | 0.85 | 1.10 | 0.90 | 95 | 85 | 30 |
| JAF-214/1 | 200 | 185 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 0.85 | 1.05 | 0.90 | 95 | 85 | 30 |
| JAF-222/S | 190 | 175 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 0.70 | 0.90 | 0.75 | 80 | 70 | 26 |
| JAF-233 | 155 | 145 | 1.5 | 3.0 | - | 0.68 | 0.83 | 0.68 | 90 | 80 | 30 |
| JAF-239DH | 160 | 150 | 2.0 | 3.0 | - | - | - | 0.64 | 85 | 75 | 26 |
| JAF-256 | 150 | 140 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 0.60 | 0.80 | 0.67 | 10 | 90 | 32 |
| JAF-3001 | 165 | 155 | 4.2 | 1.0 | 3.0 | 0.58 | 0.78 | 0.63 | 65 | 55 | 22 |
| JAF-301 | 140 | 130 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 0.50 | 0.75 | 0.55 | 85 | 75 | 28 |
| JAF-312 | 185 | 173 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 0.75 | 1.00 | 0.84 | 95 | 85 | 30 |
| JAF-312/1 | 150 | 140 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 0.65 | 0.83 | 0.70 | 105 | 95 | 32 |
| JAF-401 | 145 | 135 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 0.50 | 0.75 | 0.55 | 85 | 75 | 26 |
| JAF-4056 | 140 | 130 | 6.0 | 2.0 | 2.5 | 0.42 | 0.65 | 0.47 | 55 | 45 | 18 |
| JAF-5025 | 115 | 105 | 6.4 | 1.5 | 2.5 | 0.34 | 0.64 | 0.36 | 47 | 38 | 16 |
| JAF-601 | 115 | 107 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 0.38 | 0.57 | 0.42 | 75 | 65 | 22 |
| JAF-601/T | 130 | 122 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 0.42 | 0.70 | - | 65 | 55 | 20 |
| JAF-612 | 163 | 153 | 2.2 | 1.5 | 2.5 | 0.65 | 0.85 | 0.72 | 85 | 75 | 22 |
| JAF-623PE | 200 | 190 | 2.3 | 1.5 | 3.0 | 0.75 | 1.00 | 0.82 | 80 | 70 | 24 |
| JAF-712 | 140 | 130 | 3.2 | 2.0 | 3.0 | 0.48 | 0.68 | 0.52 | 75 | 65 | 22 |
| JAF-8056 | 140 | 130 | 12.0 | 1.5 | 3.0 | 0.43 | 0.70 | 0.45 | 45 | 40 | 14 |
| JAF-9056 | 145 | 135 | 14.0 | 1.5 | 3.0 | 0.40 | 0.65 | 0.43 | 40 | 35 | 14 |