**Clean & Science LTD**

**Техническая характеристика:**

 Фильтровальная бумага, производителя **Clean & Science LTD,** представляет собой: бумажное полотно из целлюлозных волокон, изготовленное из древесных пород (без добавления прочих волокон) с акриловой пропиткой.

Однослойное, небеленое, пористое, без термообработки.

Может быть гладким, ребристым, рифленым.

Масса (грамаж – удельный вес после вулканизации) указан в техническом паспорте.

Поставляется в рулонах.

Используется для производства автомобильных воздушных фильтров ДВС.

Рекомендуется использование преднагрева

**JAF 201 формат 628 мм**

Воздушная фильтрация (для пассажирских автомобилей)

Изготовлена из целлюлозных волокон, с акриловой пропиткой, однослойная, пористая.

Не требует термообработки.

**Спецификация:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристики** | **Данные** | **Метод испытания** |
| **Граммаж** | **130 +/- 5 g/m3** | **ISO 536** |
| **Толщина** | **0.55 +/- 0.05 mm**  | **ISO 534** |
| **Воздухопроницаемость (at 100 mm Ф,300сс)** | **1.5 +/- 0.2 sec** | **ISO 5336-5** |
| **Прочность на разрыв** | **3.0 < kg/cm3** | **ISO 2758** |
| **Волотильность** | **4-8%** |  |
| **Размер пор – макс** | **100 +/- 5** | **ISO 4003** |
| **Размер пор – мин** | **90 +/- 5** | **ISO 4003** |